青岛市建筑工程管理服务中心文件

青建管材字〔2023〕9号

青岛市建筑工程管理服务中心

关于2023年第一批重要建材抽测不合格情况

的通报

各区（市）工程质量监督机构，各建设、施工、监理单位，各建材企业，各有关单位：

为确保建筑工程结构安全和重要使用功能，进一步加强施工现场重要建材使用环节质量管理，根据《青岛市建设工程材料管理条例》要求，市建管中心组织开展了全市建筑工程钢筋、防水材料、保温材料、建筑外窗、管材管件等重要建材抽样检测工作。现将抽测发现的第一批不合格批次重要建材通报如下：

一、不合格批次重要建材情况

自今年重要建材检测工作开展以来，市建管中心组织第三方抽测机构检测发现钢筋、防水、保温等7个批次重要建材产品质量不合格，具体信息详见下表。对抽测发现的不合格批次重要建材产品，属地工程质量监督机构已责令工程项目建设、施工及监理单位全部退场处理。

2023年第一批抽测不合格批次重要建材信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区（市） | 工程名称 | 材料名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 生产批号/生产日期 | 不合格参数 |
| 1 | 市南区 | 青岛国际动漫游戏产业园新建车库项目 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 迪保防水材料股份有限公司 | PY II PE 3.0 10 | 2023.08.28 | 拉力、纵向延伸率、低温柔性 |
| 2 | 市北区 | 鞍北A1地块项目主体工程 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 青岛晓段建材有限公司 | 1800\*600\*50mm带表皮 | 2023.9.1 | 导热系数、压缩强度、燃烧性能B1（C） |
| 3 | 西海岸新区 | 鲨湾科技青岛超级工程建设项目（一期） | 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 | 乌海市包钢万腾钢铁有限公司 | HRB400E 16 | Z3302242 | 重量偏差 |
| 4 | 西海岸新区 | 中创联建.西海云庐项目 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东弘铭防水材料有限公司 | SBS II PY PE PE 4   10 | 20230904 | 拉力、低温柔性 |
| 5 | 西海岸新区 | 中创联建.西海云庐项目 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东弘铭防水材料有限公司 | SBS II PY PE PE 3   10 | 20230904 | 拉力、纵向延伸率、低温柔性 |
| 6 | 西海岸新区 | 中交青岛总部基地商务办公项目D1#、D2#楼工程 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 富华防水科技股份有限公司 | SBS II PY PE PE 3   10 | FHA20230821 | 拉力、低温柔性、热老化后低温柔性 |
| 7 | 城阳区 | 红岛街道殷家社区安置房建设项目YJ-02地块 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 科顺防水科技股份有限公司 | PYⅡ PE 3.0 10 | 20230710 | 拉力、纵向延伸率、低温柔性、热老化后的低温柔性 |

 二、有关要求

（一）压实责任，开展不合格批次重要建材使用情况自查和处置

各建设、施工和监理单位要认真履行质量责任，严格对照此次重要建材检测发现的不合格批次建材产品开展自查。对自查发现采购上述批次不合格重要建材的工程，各相关责任主体应立即停止使用，并向工程所在地工程质监机构报告，严格按照法律法规、标准规范及设计文件要求进行处理。

（二）加强管控，切实提高重要建材产品质量

针对弹性体沥青防水卷材拉力、延伸率、低温柔性，钢筋重量偏差，保温材料导热系数、压缩强度、燃烧性能等检测参数不合格情况，各重要建材生产（经销）企业要提高产品质量意识，加强生产全过程质量管控，严格出厂检验，确保产品质量，为青岛市建筑工程提供优质合格的建材产品。

（三）强化监督，落实重要建材质量监管长效机制

各区（市）工程质量监督机构要落实属地管理责任，依法抓好隐患问题整改落实，并举一反三，建立建筑工程材料质量监管长效机制，防范和杜绝不合格建筑材料进入施工现场，确保建筑工程质量。

                                                 青岛市建筑工程管理服务中心

                                                        2023年9月28日